## Slide 1: Синтез и модификация металл-органических каркасов на основе порфиринов и солей циркония (IV)
Торопов Павел студент 2 курса химфака МГУ им. М.В. Ломоносва
Работа выполнена в лаб. Новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН Синельщикова А.А., Горбунова Ю.Г.

## Slide 2: Введение
Металл-органические каркасные полимеры (МОК) – класс пористых кристаллических материалов, состоящих из неорганических и органических структурных единиц.
Области применения МОК:
Гетерогенный катализ
Медицина
Селективная сорбция газов
Катионы металла или кластеры
Органические линкеры
Металл-органические каркасы

## Slide 3: МОК на основе циркония(IV) и H2TCPP
а) фрагмент структуры PCN-222 в разрезе
б) фрагмент гексагонального канала в структуре
Преимущества МОК на основе порфиринов:
Разработанные методики синтеза и модификации
Химическая и термическая стабильность
Значительный размер пор и каналов
Жесткая ароматическая структура в каркасе
Преимущества МОК на основе циркония:
Термическая и химическая устойчивость
Прочное связывание циркония с органическими линкерами в структуре
Zr6O8
Удельная поверхность - до 2300 м2/г
H2TCPP
M2+
Feng D. et al. // Angew. Chemie - 2012. 51, 10307.

## Slide 4
Расширенное сопряжение
π-π взаимодействия
За счет молекулы гостя
Подходы получения полупроводниковых МОК:
Электрон-проводящие МОК
Xie L.S. et al.// Chem. Rev. 2020. 120, 8536
I2, C60, FeCp2, I3-, S

## Slide 5
Получение серии МОК PCN-222 на основе солей циркония(IV) и тетракарбоксифенилпорфирина и модификация молекулами йода
Цель работы
Задачи:
Синтез PCN-222(H2), PCN-222(Zn), PCN-222(Mn), PCN-222(Cu)
Характеризация набором физико-химических методов
Модификация каркасов молекулами йода
Zr6O8
MTCPP, M = H2, Zn2+, Mn3+, Cu2+

## Slide 6
PCN-222(M)
Сольвотермальный синтез PCN-222(M)
MTCPP
ZrOCl2*8H2O
HCOOH
ДМФ
M2+ соль
1) M2+ соль
2) гидролиз
HCOOH
ДМФ
ZrOCl2*8H2O
Характеризация: РФА, СЭМ, EDX, спектры диффузного отражения, ТГ

## Slide 7
Методика №1
СЭМ – PCN-222(Zn)
РФА (Уточнение методом Паули) – PCN-222(Zn)
P6/mmm: a=b=41.750(5) Å, c=17.293(3) Å, Vol = 26104 Å3

## Slide 8
Спектры диффузного отражения

## Slide 9
Методика №2
M = Mn, Zn
Охарактеризованы ЯМР, ЭСП, MALDI-TOF

## Slide 10
РФА (Уточнение методом Паули)
СЭМ
Методика №2 PCN-222(Mn)
P6/mmm: a=b=42.641(2) Å, c=16.900(1) Å, V = 26612 Å3

## Slide 11
Спектры диффузного отражения

## Slide 12
Модифицированная методика №2

## Slide 13
Были оптимизированы 2 методики для получения серии PCN-222
Методика №1 является менее трудоемкой и была использована для наработки материалов.
Промежуточные выводы

## Slide 14: Модификация PCN-222 (+I2)
Характеризация:
РФА – сохранилась кристалличность
СЭМ – морфологически не изменились
EDX – качественный состав
CHN + ТГ – количественный состав
PCN-222(H2)*2DMF*6I2
PCN-222(Cu)*1.5DMF*3I2
I2
PCN-222

## Slide 15: Характеризация
PCN-222(Cu)
PCN-222(Cu)@I2
PCN-222(H2)@I2
PCN-222(H2)

## Slide 16: Выводы
Оптимизированы методики получения серии каркасов PCN-222
Получены и охарактеризованы чистые однофазные образцы PCN-222(H2), PCN-222(Zn), PCN-222(Cu), PCN-222(Mn)
Каркасы PCN-222(H2), PCN-222(Cu) модифицированы молекулами йода
Модифицированные каркасы охарактеризованы набором физико-химических методов
В дальнейшем планируются измерения электронной проводимости серии модифицированных йодом каркасов (PCN-222@I2)

## Slide 17: Спасибо за внимание
Д.ф-м.н. Чернышову В.В. – уточнение РФА по Паули
К.х.н. Сенчихин И.Н., Уродкова Е.К. – СЭМ, EDX, ТГ
К.х.н. Бирин К.П. – ЯМР
Благодарности

## Slide 18: Характеризация металлированных комплексов

## Slide 19
Характеризация металлированных комплексов

## Slide 20: Термогравиметрия
Chart: T, °C